ICS 17.020

A 50

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

单光子源特性表征及测量方法

Method to characterize and measure single photon sources

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（草案）

（本稿完成日期：2021年1月9日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

目    次	I

前  言	III

单光子源特性表征及测量方法	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 单光子源的分类	2

5 单光子源的性能表征	3

6 仪器设备	3

7 测量方法	3

8 不确定度评定	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC587）提出并归口。

本文件起草单位：中国计量科学研究院

本文件主要起草人：

单光子源特性表征及测量方法

- 范围

本文件规定了表征单光子源性能的参数和测量方法。

本文件适用于不同单光子源间的性能评价和测试。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 单光子源  single photon source

在自发辐射寿命内只能发出一个光子的光源系统。

- 光子通量  photon flux

在时间元 内发射、传输或接受的光子数 除以该时间元之商。

- 波长  wavelength

在周期波（此处为光波）传播方向上，相位相同的相邻两点间的距离。

- 相对光谱功率分布  relative spectral power distribution

光子辐射在不同波长上的辐射功率分布。

- 低温绝对辐射计  cryogenic absolute radiometer

在低温和真空条件下运转的、用超导材料作电加热引线的绝对热探测器。

- 光子探测器  photon detector

利用辐射与物质相互作用的光辐射探测器，吸收光子随之产生于相关光子数成比例的输出。

- 探测器响应度  detector responsivity

探测器的输出信号和输入信号的比值，通常输出信号为电压或电流值，输入信号为光通量。

- 二阶相干度  second-order coherence

在一定的时间相差下，空间某点处光场的强度关联程度。

注：测量时间相差为0时的光场二阶相干度，可以判断光源的单光子性。

- 确定性单光子源 Deterministic single photon sources

在任意指定时刻，释放单个光子的概率为100%， 释放多个光子的概率为0的单光子源。

- 概率性单光子源 probabilistic single photon sources

在任意指定时刻，释放单个光子的概率不是100%的单光子源。

- 单光子源的分类

  - 确定性单光子源

    - 单原子、离子、分子光源

单个原子、离子、分子的电子通过一定的能级跃迁，释放出特定波长的单光子，形成单光子源。

    - 量子点单光子源

量子点是把激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构，通过电子-空穴对的辐射再结合释放特定波长的单光子，形成单光子源。

    - 色心单光子源

色心是晶体内部的缺陷部位，晶体内部某些晶格被其他原子和空穴取代，通过泵浦光激励可以释放出特定波长的单光子，形成单光子源。

  - 概率性单光子源

    - 自发参量下转换单光子源

当一个入射光子激励二阶非线性光学材料时，激励的电子从高能级向低能级跃迁时存在一定概率转换成两个同时发射的光子，且该过程能量和动量守恒。若探测到关联光子中一个特定波长信号的存在，那么与之关联的特定能量光子也必然存在。

    - 激光衰减法单光子源

将激光从经典光功率水平衰减到微弱水平，使光子在探测器测量的时域分布上服从泊松分布，由该探测器观测到的从该光子源发射的光子主要为单光子。

- 单光子源的性能表征

  - 光子通量

单光子源的光子通量通常由光子探测器接收到的光子通量来表示，单位为s-1。

  - 相对光谱功率分布

单光子源的相对光谱功率分布表示单光子源的辐射光子在不同波长上的功率，通常需要由一个经过光谱响应度标定的光谱仪来测定。

  - 二阶相干度

单光子源的二阶相干度表征单光子源的单光子性。将单光子源辐射平均分成两路，通过Hambury Brown-Twiss(HBT)干涉实验，测量延迟时间为0时的光场二阶相干度，判断单光子源的单光子性。

- 仪器设备

根据不同的单光子源类型，单光子源性能参数的测量仪器设备会有所不同，但是均具有以下核心模块：

- 光谱仪。单光子源的相对光谱功率分布由一个经过相对光谱响应标定的光谱仪测量得到。

- 光子探测器。单光子源的光子通量由经过光谱响应度标定的光子探测器测得，光子探测器可以是非光子数分辨探测器，如光电倍增管（PMT）或者雪崩光电二极管（APD），也可以是光子数分辨探测器，如超导转变边沿探测器（TES）。

- HBT干涉仪。单光子源的二阶相干度由HBT干涉仪测得。HBT干涉仪通常包括两个经过光谱响应度标定的光子探测器，以及一个时间相关计数器。

- 测量方法

  - 单光子源相对光谱功率分布测量方法

单光子源的相对光谱功率分布由一个经过相对光谱响应标定的光谱仪测量得到。光谱仪的相对光谱响应 通常由光谱响应度已标定的卤钨灯确定。 可以由公式(1)计算得到：

(1)

式中：

——光谱仪的相对光谱响应。

  - 单光子源光子通量测量方法

单光子源的光子通量由一个已标定的光谱响应度的探测器测量得到。该探测器的光谱响应度可溯源至低温绝对辐射计。单光子源的光子通量 可由公式(2)表示：

(2)

式中：

——被探测器接收到的光通量；

——光子出射波长范围内的平均光子能量。

可以由公式（3）计算得到：

(3)

式中：

——探测器的输出电流值；

——探测器在光子出射波长范围内的平均光谱响应度。

可以由探测器的光谱响应度 和前面测得的相对光谱功率分布计算得到公式（4）：

(4)

  - 单光子源二阶相干度测量方法

单光子源二阶相干度通常使用HBT干涉仪进行测量。从光源发出的光经过50/50分束器后，分别用两个探测器接收并计数，将两个探测器的输出送入相关器，其中一个探测器经过时间为τ的延迟，将相关器处理结果归一化，得到光场的二阶相干度，如公式（5）所示：

(5)

式中：

——分别为探测器1在t时刻记录的光子数；

——探测器2在t+τ时刻记录的光子数。

通过评估 时刻的二阶相干度 来评估单光子源的反群聚效应，即单光子性。理想单光子源的为0，表示该光子源具有单光子性，的值越小，表示该光子源的单光子性越好。

- 不确定度评定

  - 概述

单光子源性能参数的测量不确定度评定包括A类不确定度和B类不确定度，两者合成标准不确定度，由公式(6)表示：

(6)

式中：

U ——合成标准不确定度；

UA ——A类不确定度；

UB ——B类不确定度。

  - A类不确定度

单光子源性能参数的A类不确定度评定通过在重复条件下进行n次(一般n>5)独立重复测量，计算得到的标准差为A类不确定度。

  - B类不确定度

单光子源性能参数评定过程中各种实验条件和参数的不确定度，对单光子源性能参数不确定度带来的影响，为B类不确定度。具体来说，B类不确定度包括但不局限于：光子探测器的光谱响应度不确定度，光谱仪的相对光谱响应不确定度，时间相关计数器的计数率不确定度，单光子源的功率不确定度。在评估B类不确定度时，需要根据所测参数的具体测量步骤，确定影响测量结果的B类不确定度分量。

_______________________________